## Slide 1
Лекция 4.
Механические испытания материалов

## Slide 2
Образцы для испытаний растяжением
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)
Плоские образцы
Цилиндрические образцы
«Короткие»:
«Длинные»:
Кратность образца:

## Slide 3
Схемы цилиндрического образца на различных стадиях растяжения
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)
а – образец до испытания (l0 и d0— начальные длина и диаметр);
б – образец, растянутый до максимальной нагрузки;
в – образец после разрыва (lк – конечная длина; dк – минимальный диаметр в месте разрыва)
а б в

## Slide 4
Образцы для испытаний растяжением до и после испытаний
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)

## Slide 5
Схема машины для испытания на растяжение
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)
1 – основание; 2 – винт грузовой; 3 – нижний захват (активный); 4 – образец; 5 – верхний захват (пассивный); 6 – силоизмерительный датчик; 7 – пульт управления с электроприводной аппаратурой; 8 – индикатор нагрузок; 9 – рукоятки управления; 10 – диаграммный механизм; 11 – кабель

## Slide 6
Современные машины для испытаний на растяжение
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)

## Slide 7
Современные машины для испытаний на растяжение
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)
Компактная одноколонная испытательная машина Instron 3345
Сервогидравлическая двухколонная испытательная машина Instron 8801

## Slide 8
Машина PC10 «Schenk» («ЦНИИТМАШ»)
Современные машины для испытаний на растяжение
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)

## Slide 9
Схемы машинных (первичных) диаграмм растяжения пластичных материалов:
а – с площадкой текучести; б – без площадки текучести
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)
Характеристики прочности
Характеристики пластичности
Физический предел текучести
σт = Pт/F0
Условный предел текучести
σ0.2 = P0.2/F0
Временное сопротивление
(предел прочности)
σВ = Pmax/F0
МПа
Относительное конечное удлинение
к = (Δlк/l0) ·100 = [(lк – l0)/l0]·100, %
Относительное конечное сужение
к = (ΔFк/F0) ·100 = [(F0 – Fк)/F0] ·100, %

## Slide 10
Примеры реальных диаграмм растяжения стали 40Х
(шпильки крепления крышки турбины гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС):
а – с площадкой текучести; б – без площадки текучести
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)
а)
б)

## Slide 11
Значения механических свойств некоторых металлов и сплавов, определенные растяжением цилиндрических образцов
Испытание на растяжение (ГОСТ 1497-84)
Материал | σт (σ0,2), МПа | σв, МПа | к, % | к, %
Алюминий А95 | 40 | 110 | 40 | -
Медь М1 | 90 | 250 | 60 | -
Сталь 20 | 271 | 430 | 33 | 67
Сталь 15ГС | 334 | 547 | 33 | 71
Сталь 45 | 390 | 668 | 25 | 49
Сталь 35ХВФЮА | 759 | 1038 | 16 | 51

## Slide 12
Испытания на твердость
Метод Бринелля (ГОСТ 9012–59)
D = 1; 2; 2,5; 5 или 10 мм
Для сталей P = 30D2
Пример записи числа твердости по Бринеллю:
225 HB 2,5/187,5/10
Твердость,
кГс/мм2
Время под
нагрузкой, с
Нагрузка,
кГс
Диаметр индентора, мм

## Slide 13
Испытания на твердость
Метод Бринелля (ГОСТ 9012–59)
Твердомер Бринелля ТШ-2М
Инденторы Бринелля разных диаметров в оправках

## Slide 14
Испытания на твердость
Метод Виккерса (ГОСТ 2999–75)
Пример записи числа твердости по Виккерсу:
135 HV 2/10
Твердость,
кГс/мм2
Время под
нагрузкой, с
Нагрузка,
кГс
P = 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30 или 50 кГс

## Slide 15
Испытания на твердость
Метод Виккерса (ГОСТ 2999–75)
Твердомер Виккерса
HVS-1000
Инденторы Виккерса

## Slide 16
Испытания на твердость
Метод Роквелла (ГОСТ 9013–59)
Шкала | Индентор | Р0, кГс | Р, кГс | Робщ, кГс | Формула расчета | Пример записи
А | конус | 10 | 50 | 60 | HRA = 100 – (h2 – h1)/0,002 | 61 HRA
В | шар D = 1,588 мм |  | 90 | 100 | HRB = 130 – (h2 – h1)/0,002 | 44 HRB
С | конус |  | 140 | 150 | HRC = 100 – (h2 – h1)/0,002 | 37 HRC

## Slide 17
Испытания на твердость
Переносные приборы для определения твердости металлических материалов
Твердомер ТЭМП-4
Твердомер Inatest D
Пример использования твердомера ТЭМП-4 для определения твердости металла детали