## Slide 1
Лекция 5.
Механические испытания материалов (продолжение)

## Slide 2
Испытание на ударный изгиб (ГОСТ 9454–78)
Схема образцов для испытаний на ударный изгиб
а  образец с U-образным надрезом; б  с V-образным надрезом; в  с усталостной трещиной

## Slide 3
Схема испытания на ударный изгиб
а  схема маятникового копра (1  корпус; 2  маятник; 3  образец); б – расположение образца
Работа К, МДж, затраченная на ударный излом образца
К = G (h1 – h2),
G – вес маятника; h1, h2 – высота подъема маятника до испытания и после него.
Ударная вязкость:
KCU, KCV, KCT = K/F
F - площадь поперечного сечения образца в надрезе
Испытание на ударный изгиб (ГОСТ 9454–78)

## Slide 4
Образцы на ударный изгиб до и после испытаний
Испытание на ударный изгиб (ГОСТ 9454–78)

## Slide 5
Влияние низких температур на ударную вязкость металлов. Критическая температура хрупкости.
Схема изменения ударной вязкости при понижении температуры испытания для металлов с ОЦК и ГЦК решетками
Схема порога хладноломкости

## Slide 6
Определение критической температуры хрупкости
Проводят серию испытаний образцов на ударный изгиб при различных температурах.
Определяют максимальное значение ударной вязкости KCVmax и критериальное значение ударной вязкости (KCV).
По кривой хладноломкости определяют критическую температуру хрупкости (tкр), соответствующую (KCV).
Методика определения критической температуры хрупкости (tкр):
α
0,4
0,6