## Slide 1
Лекция 7.
Теория диаграмм состояния

## Slide 2
Общие понятия о сплавах
Виды взаимодействия атомов в сплавах
Сплавами называют сложные вещества, получаемые сплавлением или спеканием нескольких простых веществ (компонентов).
Твердый раствор
Химическое соединение
Механическая смесь
Твердый раствор замещения
Твердый раствор внедрения
Имеют определенный химический состав (АmВn).
Специфическая кристаллическая решетка, отличающаяся от решеток обоих компонентов.
Свойства химического соединения резко отличаются от свойств образующих его компонентов.
образуется, если в твердом состоянии компоненты не растворимы и не образуют химических соединений.

## Slide 3
Понятие о диаграммах состояния сплавов
Диаграмма состояния представляет собой графическое изображение структурного или фазового состава всех сплавов системы, состоящей из двух компонентов А и В, в зависимости от температуры и химического состава сплава (соотношения содержаний компонентов А и В).
Диаграмма состояния сплавов, состоящих из двух компонентов А и В: Ж – жидкий раствор компонентов А и В; α – твердый раствор компонентов А и В
Пример диаграммы состояния «золото Au – серебро Ag»: L – жидкий раствор Au и Ag; α – твердый раствор Au и Ag

## Slide 4
Основные линии диаграммы состояния
Линия ликвидус – это геометрическое место точек на диаграмме состояния, соответствующее температурам начала кристаллизации всех сплавов компонентов А и В. Выше линии ликвидус чистые компоненты и сплавы находятся в жидком состоянии.
Линия солидус – это геометрическое место точек на диаграмме состояния, соответствующее температурам окончания кристаллизации всех сплавов компонентов А и В. Ниже линии солидус чистые компоненты и сплавы находятся в твердом состоянии.

## Slide 5
Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов
Диаграмма состояния I типа
для сплавов, компоненты которых полностью взаимно растворимы в жидком состоянии, нерастворимы в твердом состоянии и не образуют химических соединений.
Для каких сплавов характерна
Линии диаграммы
acb – линия ликвидус; dce – линия солидус.
Примеры:
Pb – Sb, Sn – Zn.
доэвтектические
сплавы
заэвтектические
сплавы
Диаграмма состояния Pb-Sb (I тип)

## Slide 6
Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов
Диаграмма состояния II типа
для сплавов, компоненты которых полностью взаимно растворимы в жидком состоянии, неограниченно взаимно растворимы в твердом состоянии и не образуют химических соединений.
Для каких сплавов характерна
Линии диаграммы
ab (по верху) – линия ликвидус; ab (по низу) – линия солидус.
Примеры:
Cu – Ni, Ag – Au.
Диаграмма состояния Bi-Sb (II тип)

## Slide 7
Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов
Диаграмма состояния III типа
для сплавов, компоненты которых полностью взаимно растворимы в жидком состоянии, ограниченно взаимно растворимы в твердом состоянии и не образуют химических соединений.
Для каких сплавов характерна
Линии диаграммы
acb – линия ликвидус; adceb – линия солидус.
Примеры:
Pb – Sn, Cu – Ag.
Диаграмма состояния Cu-Ag (III тип)

## Slide 8
Основные типы диаграмм состояния двойных сплавов
Диаграмма состояния IV типа
для сплавов, компоненты которых образуют химические соединения.
Для каких сплавов характерна
Примеры:
Cu – Al, Fe – Al.

## Slide 9
Правило отрезков
Применение правила отрезков на диаграмме состояния III типа
Первое положение правила отрезков позволяет определить концентрацию компонентов в твердой и жидкой фазах.
Второе положение правила отрезков позволяет определить количественное соотношение фаз для конкретного сплава при заданной температуре.
По первому положению:
СЖ и СТВ показывают хим. состав (концентрацию компонентов) в жидкой и твердой фазе соответственно.
По второму положению:
Количество жидкой фазы Qж во всем объеме металла для сплава I при температуре Т1 будет определяться отношением длин отрезков
Количество твердой фазы β Qтв будет определяться отношением длин отрезков

## Slide 10
Правило фаз. Построение кривых охлаждения сплавов
Пример применения правила фаз на диаграмме состояния III типа
Правило фаз (правило Гиббса):
С = К – Ф + n,
где С – число степеней свободы; К – число компонентов; n – число внешних факторов.
В случае p = const С = К – Ф + 1.